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PALI RASTREMATI IN TUBI DI ACCIAIO STRUTTURALE, TIPO RSA3.......

Pali rastremati, Ecogreen a ridotto impatto ambientale, in tubi di acciaio strutturale alta resistenza EN10219, realizzati da azienda certificata ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO3834, in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, marca palicampion, tipo EGRSA3.....,, ottenuti mediante imbutitura (rastrematura) dei tronchi di tubo mediante pressatura e saldatura circonferenziale in corrispondenza delle rastremature con procedimento automatico MAG omologato e controllato in regime qualità saldature secondo EN ISO 3834.
Dimensioni: L.tot. ....m; Dbase ...mm; dcima.....mm; resistenza MR....kNm

Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10219
I pali, predisposti per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione, sono completi delle 3 lavorazioni standard alla base per il collegamento elettrico a norma, asola entrata cavi, attacco m.a.t., asola per morsettiera.

Lavorazioni personalizzabili a disegno quali, piastra di base, feritoia con portello a filo ricavato dal taglio, forature, filettature, particolari saldati, curvatura, ecc.

Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo per immersione, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio, decapaggio, lavaggio, flussaggio, preriscaldo, zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura > 98.5%. Rivestimento ottenuto conforme alla norma ISO1461 con spessori minimi di 55 microns e medi di 70 microns. 

Eventuale verniciatura esterna, colore a scelta, effetto ruvido, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui di zincatura; lisciatura delle superfici mediante leggera azione meccanica; pulizia delle superfici al fine di eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza; applicazione mediante spruzzatura elettrostatica della polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo destinate all’esterno; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200°; imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessuto 100% poliestere, per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Caratteristiche del rivestimento: Ciclo C4DUPLEX = protezione catodica doppio strato, spessore medio 130 microns (70 zn + 60 topcoat). Ciclo C5PLUS = protezione catodica doppio strato + effetto barriera, spessore medio 190 microns (70 zn + 60+60 prymer and topcoat). Resistenza ai test meccanici: ISO1519, ISO2409, ISO1520, STM D2794, ISO2815 Resistenza ai test chimici: ISO9227, ISO6270, ISO3231, EN2260-1, ISO2810, ISO11341-1, ISO11507.

I pali sono dotati di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). Se utilizzati per illuminazione pubblica, la marcatura, su ogni singolo palo, riporta: norma di riferimento EN40-5, identificazione del costruttore, numero certificato di autorizzazione alla marcatura CE CPR P029, anno di marcatura, codice prodotto e commessa di riferimento. Se utilizzati in altri ambiti strutturali, in conformità CE, sono fabbricati secondo EN 1090 in classe di esecuzione ECX2, certificato da ente terzo secondo direttiva europea UE 305/2011. La marcatura, su ogni singolo palo, riporta: norma di riferimento EN1090, identificazione del costruttore, numero certificato di autorizzazione alla marcatura CE 0475- CPR-15, anno di marcatura, codice prodotto e commessa di riferimento.

	Codice prodotto
	L.tot.

m
	i

m
	Ø base

mm
	Ø cima

 mm
	Resistenza MR

 kNm
	Peso zn

kg
	Sup.Vern.

 m²

	EGRSA34008960
	4.00
	0.5
	89
	60
	5.86
	21
	0,94

	EGRSA34508960
	4.50
	0.5
	89
	60
	5.72
	24
	1.08

	EGRSA35008960
	5.00
	0.5
	89
	60
	5.6
	26
	1.17

	EGRSA35508960
	5.50
	0.5
	89
	60
	5.51
	28
	1.28

	EGRSA360010260
	6.00
	0.5
	102
	60
	7.35
	34
	1.58

	EGRSA368011470R60
	6.80

	0.8
	114
	70R60
	8.31
	45
	2.15


	EGRSA368012770R60
	6.80
	0.8
	127
	70R60
	10.4
	48
	2.3

	EGRSA368013970R60
	6.80
	0.8
	139
	70R60
	12.4
	50
	2.44

	EGRSA368015289R60
	6.80
	0.8
	152
	89R60
	18.8
	66
	2.79

	EGRSA368016889R60
	6.80
	0.8
	168
	89R60
	22.9
	70
	3

	EGRSA378011470R60
	7.80
	0.8
	114
	70R60
	8.21
	50
	2.42

	EGRSA378012770R60
	7.80
	0.8
	127
	70R60
	10.2
	53
	2.58

	EGRSA378013970R60
	7.80
	0.8
	139
	70R60
	15.4
	61
	2.73

	EGRSA378015289R60
	7.80
	0.8
	152
	89R60
	18.1
	73
	3.13

	EGRSA378016889R60
	7.80
	0.8
	168
	89R60
	22.6
	78
	3.36

	EGRSA3780193114R60
	7.80
	0.8
	193
	114R60
	29.6
	95
	4.01

	EGRSA388012770R60
	8.80
	0.8
	127
	70R60
	10.1
	58
	2.83

	EGRSA388013970R60
	8.80
	0.8
	139
	70R60
	15.2
	66
	2.98

	EGRSA388015289R60
	8.80
	0.8
	152
	89R60
	18.2
	78
	3.45

	EGRSA388016889R60
	8.80
	0.8
	168
	89R60
	22.3
	88
	3.68

	EGRSA3880193114R60
	8.80
	0.8
	193
	114R60
	29.2
	105
	4.41

	EGRSA3880219114R60
	8.80
	0.8
	219
	114R60
	54.1
	137
	5.09

	EGRSA398012770R60
	9.80
	0.8
	127
	70R60
	10.2
	67
	3.26

	EGRSA398013970R60
	9.80
	0.8
	139
	70R60
	15.1
	73
	3.37

	EGRSA398015289R60
	9.80
	0.8
	152
	89R60
	18.1
	85
	3.79

	EGRSA398016889R60
	9.80
	0.8
	168
	89R60
	22.1
	100
	4.24

	EGRSA3980193114R60
	9.80
	0.8
	193
	114R60
	29
	116
	4.93

	EGRSA3980219114R60
	9.80
	0.8
	219
	114R60
	53.5
	145
	5.45

	EGRSA3108013970R60
	10.80
	0.8
	139
	70R60
	15
	79
	3.62

	EGRSA3108015270R60
	10.80
	0.8
	152
	70R60
	18
	88
	3.9

	EGRSA3108016889R60
	10.80
	0.8
	168
	89R60
	31
	105
	4.56

	EGRSA31080193114R60
	10.80
	0.8
	193
	114R60
	28.7
	122
	5.29

	EGRSA31080219114R60
	10.80
	0.8
	219
	114R60
	53
	150
	5.89

	EGRSA3118015270R60
	11.80
	0.8
	152
	70R60
	17.9
	98
	4.30

	EGRSA3118016889R60
	11.80
	0.8
	168
	89R60
	21.8
	117
	5.03

	EGRSA31180193114R60
	11.80
	0.8
	193
	114R60
	28.6
	135
	5.82

	EGRSA31180219114R60
	11.80
	0.8
	219
	114R60
	52.7
	168
	6.49

	EGRSA3128016889R60
	12.80
	0.8
	168
	89R60
	21.8
	127
	5.43

	EGRSA31280193114R60
	12.80
	0.8
	193
	114R60
	28.4
	146
	6.28

	EGRSA31280219114R60
	12.80
	0.8
	219
	114R60
	52.5
	179
	7.02

	In 2 tronchi con giunzione a manicotto

	EGRSA31400193114R60
	14.00
	1.0
	193
	114R60
	28.3
	179
	7.40

	EGRSA31500219114R60
	15.00
	1.0
	219
	114R60
	52.1
	245
	8.90

	
	
	
	
	
	
	
	


STEPPED POLES, TYPE RSA3.......
Sstepped columns, Ecogreen with reduced environmental impact, made of high-strength hot-rolled steel EN10219, manufactured by a company certified to ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO3834, authorised as a processing centre in accordance with Ministerial Decree 14/01/08, Palicampion brand, type EGRSA3... .obtained tapered pipe sections through pressing and circumferential welding using an automated MAG process approved and controlled in accordance with EN ISO 3834 welding quality standards.
Dimensions: L.tot. ....m; Dbase ...mm; dcima ..mm; Mr resistance ....kNm

Tolérances on dimensions UNI EN 40/2 - UNI EN 10219
The columns, provided for the anchorage to the basement by direct planting into the foundation block, are completed with 3 standard works at the base for the electric wiring according to the standard: cable entry slot, earthing connection, slot for junction box housing.

Works can be customised according to the drawing, such as, base plate, opening with flush type door obtained by cutting, drilling, threading, welded details, bending, etc.

Protection against corrosion by means of hot dip galvanization obtained with the following cycle: degreasing, pickling, washing, fluxing, pre heating, hot dip galvanization in melted zinc bath at 440÷450°, with minimum percentage of zinc into the bath 98.5%. Coating obtained according to UNI EN ISO 1461 with minimum thickness 55 microns and average 70 microns. 

External painting, if any, with colour from our colour card, rough effect, obtained with thermosetting powders cycle including: cleaning from zinc coating burs; smoothing of the surfaces by means of a light mechanic device; cleaning of the surfaces in order to eliminate grease or dirty and create a good adherence base; application by means of electrostatic spray of polyester powder suitable for galvanized surfaces for outside installation, polymerization into oven at constant temperature of approx. 200°, package for each column, by banding with tissue 100% polyester, (no pluriball), in order to avoid damages during the handling phase. Characteristics of the obtained coat: Cycle C4DUPLEX = cathodic protection double coat, average film thickness 130 microns (70 galv+60 top coat) Cycle C5 Plus = cathodic protection + barrier effect average film thickness 190 micron, (70 galv+ 60+60 primer and top coat) Restistance to mechanical test ISO1519, ISO2409, ISO1520, STM D2794, ISO2815 Resistance to chemical test ISO9227, ISO6270, ISO3231, EN2260-1, ISO2810, ISO11341-1; ISO11507

The columns will be CE marked according to the standard in force (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). If employed in public lighting, the label on each column quotes: standard reference EN40-5, manufacturer’s identification, certificate number of the authorization to the mark CE CPR P029, year of marking, product code, and contract reference number. If employed in other strucutral fields, according to the CE are manufactured according to EN 1090 execution class ECX2, certificate issued by third party according to European directive UE 305/2011. The marking, on each column quotes, standard reference EN 1090, manufacturer’s identification, certificate number of the authorisation to mark CE 0475-CPR 15, year of marking, product code, contract number.

Documento di proprietà di Pali Campion srl. La riproduzione è ammessa solo purché se ne citi la fonte. I dati tecnici sono indicativi, in fase d'ordine saranno specificati i definitivi.

