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Sistema componibile per illuminazione e arredo urbano realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, marca palicampion, serie “CAMPIONLIGHT”, nella configurazione palo a 1/2/3/4 bracci e precisamente composto da :

( Pali in acciaio, cilindrico Ø 102 tipo TCA......., predisposti per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione, costruiti utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione UNI EN 10219/2, in acciaio di qualità S235JR UNI EN10219/. I pali, predisposti per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione, sono completi delle 3 lavorazioni standard alla base per il collegamento elettrico a norma, asola entrata cavi, attacco m.a.t., asola per morsettiera, predisposizione per l’accoppiamento con gli sbracci previsti e tappo in allumino per chiusura cima.
( Bracci Ø 60, tipo CARB......., costruiti utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione UNI EN 10219/2, in acciaio di qualità S235JR UNI EN10219/1, curvati su apposito stampi in funzione della sagoma da ottenere, predisposti con attacco per l’apparecchio illuminante previsto e chiusi con tappi in plastica alle estremità aperte.
( Accoppiatori palo-bracci, tipo CARA.........., in alluminio pressofuso, composti da anello Ø 180 sp.30 per palo Ø 102, doppia monsolina 140x100 sp.18 per ogni braccio Ø 60 e bulloneria di serraggio a scomparsa in acciaio inox costituita da viti senza testa e viti a testa svasata con esagono incassato.
Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10219/2.

Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ( 98.5%. Rivestimento ottenuta conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori di zinco minimi di 55 microns e medi di 70 microns.

Verniciatura esterna, colore (a scelta dalla cartella colori: nero, antracite, marrone, ombra, granito, grafite, verde, reseda, acciaio, oltremare, polvere, alluminio, rubino, castagna, avorio, bianco) ed effetto raggrinzato, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui di zincatura; lisciatura delle superfici mediante leggera azione meccanica; pulizia delle superfici al fine di eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza; applicazione mediate spruzzatura elettrostatica della polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo destinate all’esterno, fino a raggiungere 60/80 micron di spessore; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200° per 40-50 minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessuto “cisellina” agugliato e calandrato a caldo 100% poliestere, (non si accetta fasciatura in pluriboll), per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le caratteristiche del rivestimento ottenuto saranno: spessore medio 60 micron, resistenza ai test di quadrettatura ISO2409, resistenza ai test d’urto UNI8901

I pali saranno dotati di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrà riportare: norma di riferimento EN40-5, identificazione del costruttore, numero certificato di autorizzazione alla mercatura CE CPD P029, anno di marcatura, codice prodotto e commessa di riferimento.

Pali
	Codice prodotto
	Descrizione
	peso kg

	TCA13501023?
	Cilindrico 3500x102x3, entrata cavi, m.a.t., asola 132x38, fori per accoppiatori per braccio ?, tappo Al., zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	28

	TCA14001023?
	Cilindrico 4000x102x3, entrata cavi, m.a.t., asola 132x38, fori per accoppiatori x braccio ?, tappo Al., zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	32

	TCA14501023?
	Cilindrico 4500x102x3, entrata cavi, m.a.t., asola 132x38, fori per accoppiatori x braccio ?, tappo Al., zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	37

	TCA15001023?
	Cilindrico 5000x102x3, entrata cavi, m.a.t., asola 132x38, fori per accoppiatori x braccio ?, tappo Al., zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	41

	TCA15501023?
	Cilindrico 5500x102x3, entrata cavi, m.a.t., asola 132x38, fori per accoppiatori x braccio ?, tappo Al., zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	45

	TCA16001023?
	Cilindrico 6000x102x3, entrata cavi, m.a.t., asola 132x38, fori per accoppiatori x braccio ?, tappo Al., zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	49


Accoppiatori palo / braccio

	Codice prodotto
	Descrizione

	CARA+2M
	Accoppiatore in alluminio, 102/60, 1 via, verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori

	CARA+4M
	Accoppiatore in alluminio, 102/60, 2 via, verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori

	CARA+6M
	Accoppiatore in alluminio, 102/60, 3 vie, verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori

	CARA+8M
	Accoppiatore in alluminio, 102/60, 4 vie, verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori

	CARAM+2M
	Accoppiatore in alluminio, muro/60, 1 via, verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori


Bracci

	Codice prodotto
	Descrizione
	peso kg

	CARB1P?
	Sbraccio d.60, manico ombrello 700, attacco apparecchio tipo “testapalo” ?, foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	11

	CARB1S?
	Sbraccio d.60, manico ombrello 700, attacco apparecchio tipo “a sospensione” ?, foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	11

	CARB1SC?
	Sbraccio d.60, manico ombrello 700, attacco apparecchio centrale tipo “a sospensione” ?, foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	11

	CARB2P?
	Sbraccio d.60,  manico ombrello  500, attacco apparecchio tipo “testapalo” ? , foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	8

	CARB2S?
	Sbraccio d.60,  manico ombrello  500, attacco apparecchio tipo “a sospensione” ? , foro x accoppiatore, tappo nylon, zincatoe verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	8

	CARB3SB?
	Sbraccio d.60, a squadro 300x500, attacco apparecchio tipo “a sbraccio” ? , foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	4

	CARB3P?
	Sbraccio d.60, a squadro 300x500, attacco apparecchio tipo “testa palo” ? , foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	4

	CARB3S?
	Sbraccio d.60, a squadro 300x500, attacco apparecchio tipo “a sospensione” ? , foro x accoppiatore, tappo nylon, zincatoe verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	4

	CARB3T?
	Sbraccio d.60, a squadro 300x800 + tirante, attacco apparecchio tipo “a sospensione” ?, foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	6

	CARB6
	Sbraccio d.60, curvato R.200, 800x1000, foro per accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	9

	CARB8
	Sbraccio d.60, curvato R.450, 1500x1500, foro per accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	12

	CARB9S?
	Sbraccio d.60,  manico ombrello 900, attacco apparecchio tipo “testapalo”? , foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	10

	CARB9P?
	Sbraccio d.60,  manico ombrello 900, attacco apparecchio tipo “a sospensione” ? , foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	10


Lighting and decorative composable system made by a company ISO9001 certified and having authorisation as processing centre according to DM 14/01/08, brand palicampion, type “CAMPIONLIGHT”, in the configuration column with 1/2/3/4 brackets namely composed of:

( Cylindrical steel column Ø 102 type TCA......., prepared to be fixed to the basement by direct planting into the foundation block, manufactured using induction longitudinally welded tubes UNI EN 10219/2, steel grade S235JR UNI EN10219/. The columns provided for the anchorage to the basement by direct planting into the foundation block, are completed with 3 standard works at the base for the electric wiring according to the standard: cable entry slot, earthing connection, slot for junction box housing. Arrangement for coupling the foreseen brackets and aluminium cover on top.
( Brackets  Ø 60, type CARB......., manufactured employing induction longitudinally welded tubes  UNI EN 10219/2, steel grade S235JR UNI EN10219/1, bent on purpose made mould according to the shape to be obtained, prepared with connection suitable to the foreseen lighting fixture and closed with plastic caps on the open ends.

( Colums-brackets coupling device, type CARA.........., in die cast aluminium, composed of a ring Ø 180 th.30 for column Ø 102, double shelf 140x100 th.18 for each bracket  Ø 60 fixing bolts and nuts inox not visiblecomposed of allen screws an swaged hexagonal head screws .

Tolérances on dimensions UNI EN 40/2 - UNI EN 10051.

Protection against corrosion by means of hot dip galvanization obtained with the following cycle: degreasing; pickling, washing, fluxing, pre heating; hot dip galvanization in melted zinc bath at 440÷450°, with minimum percentage of zinc into the bath ( 98.5%.
Coating obtained according to UNI EN ISO 1461 with minimum thickness 55 microns et average 70 microns.

External painting, if any, with colour from our colour card, rough effect, obtained with thermosetting powders cycle including: cleaning from zinc coating burs; smoothing of the surfaces by means of a light mechanic device; cleaning of the surfaces in order to eliminate grease or dirty and create a good adherence base; application by means of electrostatic spray of polyester powder suitable for galvanized surfaces for outside installation, in order to reach  60/80 micron thickness; polymerization into oven at constant temperature of approx. 200° for 40-50 minutes, package for each column, by banding with tissue 100% polyester, (no pluriball), in order to avoid damages during the handling phase. The characteristics of the obtained coat will be: average thickness 60 micron, resistance to checkering test  ISO2409, resistance to crash test to UNI8901

The columns will be CE marked according to the standard in force  (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). The label on each column must quote: standard reference EN40-5, manufacturer’s identification, certificate number of the authorization to the mark CE CPD P029, year of marking, product code, and order number reference
.
Columns 

	Product Code 
	Description 
	Weight kg

	TCA13501023?
	Cylindrical 3500x102x3, cable entry, earth connection, slot 132x38, holes for coupling bracket? Aluminium cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	28

	TCA14001023?
	Cylindrical 4000x102x3, cable entry, earth connection, slot 132x38, holes for coupling bracket? Aluminium cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	32

	TCA14501023?
	Cylindrical 4500x102x3, cable entry, earth connection, slot 132x38, holes for coupling bracket? Aluminium cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	37

	TCA15001023?
	Cylindrical 5000x102x3, cable entry, earth connection, slot 132x38, holes for coupling bracket? Aluminium cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	41

	TCA15501023?
	Cylindrical 5500x102x3, cable entry, earth connection, slot 132x38, holes for coupling bracket? Aluminium cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	45

	TCA16001023?
	Cylindrical 6000x102x3, cable entry, earth connection, slot 132x38, holes for coupling bracket? Aluminium cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	49


Column / bracket coupling devices

	Codice prodotto
	Descrizione

	CARA+2M
	Aluminium coupling device, 102/60, single,  painted ???? rough effect from our colour card

	CARA+4M
	Aluminium coupling device, 102/60, double, painted ???? rough effect from our colour card

	CARA+6M
	Aluminium coupling device, 102/60, triple, painted ???? rough effect from our colour card

	CARA+8M
	Aluminium coupling device, 102/60, quadruple, painted ???? rough effect from our colour card

	CARAM+2M
	Aluminium coupling device, wall-fixing /60, single, painted ???? rough effect from our colour card


Brackets 

	Product Code
	Description
	Weight kg

	CARB1P?
	Bracket d.60, “umbrella handle” shaped 700, luminaire connection “post-top” type? hole for coupling device, nylon cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	11

	CARB1S?
	Bracket d.60, “umbrella handle” shaped 700, luminaire connection suspended type? holes for coupling device, nylon cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	11

	CARB1SC?
	Bracket d.60, manico ombrello 700, attacco apparecchio centrale tipo “a sospensione”?, foro x accoppiatore, tappo nylon, zincato e verniciato colore ???? raggrinzato a scelta dalla ns cartella colori
	11

	CARB2P?
	Bracket d.60, “umbrella handle” shaped 500, luminaire connection “post-top” type? hole for coupling device, nylon cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	8

	CARB2S?
	Bracket d.60, “umbrella handle” shaped 500, luminaire connection suspended type? holes for coupling device, nylon cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	8

	CARB3SB?
	Straight bracket d.60, 300x500, luminaire connection “side entry type? hole for coupling device, nylon cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	4

	CARB3P?
	Straight bracket d.60, 300x500, luminaire connection “post-top” type? hole for coupling device, nylon cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	4

	CARB3S?
	Straight bracket d.60, 300x500, luminaire connection “suspended” type? hole for coupling device, nylon cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	4

	CARB3T?
	Straight bracket d.60, 300x800 + tie rod, luminaire connection “suspended” type? hole for coupling device, nylon cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	6

	CARB6
	Curved bracket d.60, R.200, 800x1000, hole for coupling device, nylon cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	9

	CARB8
	Curved bracket d.60, R.450, 1500x1500, hole for coupling device, nylon cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	12

	CARB9S?
	Curved bracket d.60, “umbrella handle” shaped 900, luminaire connection “post-top” type? hole for coupling device, nylon cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card 
	10

	CARB9P?
	Curved bracket o d.60“umbrella handle” shaped 900, luminaire connection “suspended” type? hole for coupling device, nylon cap, galvanised and painted ???? rough effect from our colour card
	10


Documento di proprietà di Pali Campion srl. La riproduzione è ammessa solo purché se ne citi la fonte. I dati tecnici sono indicativi, in fase d'ordine saranno specificati i definitivi.

