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DUPLEX = VERNICIATURA SOPRA LA ZINCATURA
Verniciatura esterna, colore (a scelta dalla cartella colori: nero, antracite, marrone, ombra, granito, grafite, verde, reseda, acciaio, oltremare, polvere, alluminio, rubino, castagna, avorio, bianco) ed effetto raggrinzato, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui di zincatura; lisciatura delle superfici mediante leggera azione meccanica; pulizia delle superfici al fine di eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza; applicazione mediate spruzzatura elettrostatica della polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo destinate all’esterno, fino a raggiungere 60/80 micron di spessore; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200° per 40-50 minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessuto “cisellina” agugliato e calandrato a caldo 100% poliestere, (non si accetta fasciatura in pluriboll), per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le caratteristiche del rivestimento ottenuto saranno: spessore medio 60 micron, resistenza ai test di quadrettatura ISO2409, resistenza ai test d’urto UNI8901

	Codice prodotto
	Descrizione

	…VPD
	Ciclo di verniciatura sopra la zincatura, imballo adeguato, Palo diritto al mq.

	…VPC
	Ciclo di verniciatura sopra la zincatura, imballo adeguato, Palo curvo al mq.

	…VB1
	Ciclo di verniciatura sopra la zincatura, imballo adeguato, Braccio 1 via,  cadauno

	…VB2
	Ciclo di verniciatura sopra la zincatura, imballo adeguato, Braccio 2 vie, cadauno

	…VP1234
	Ciclo di verniciatura sopra la zincatura, imballo adeguato, Pipetta 1/2/3/4 vie, cadauno

	…VTPP
	Ciclo di verniciatura sopra la zincatura, imballo adeguato, Traverse portaproiet., cadauno

	…VPRT
	Ciclo di verniciatura sopra la zincatura, imballo adeguato, Portelli per morsettiera, cadauno


DUPLEX = PAINTING OVER THE ZINC COATING

External painting, colour (from our colour card: black, anthracite, brown, shadow, granite, graphite, green, Reseda, steel, oversee, powder, aluminium, ruby chestnut, ivory, white) rough effect obtained with thermosetting powders cycle including: cleaning from zinc coating burs; smoothing of the surfaces by means of a light mechanic device; cleaning of the surfaces in order to eliminate grease or dirty and create a good adherence base; application by means of electrostatic spray of polyester powder suitable for galvanized surfaces for outside installation, in order to reach  60/80 micron thickness; polymerization into oven at constant temperature of approx. 200° for 40-50 minutes, package for each column, by banding with tissue 100% polyester, (no pluriball), in order to avoid damages during the handling phase. The characteristics of the obtained coat will be: average thickness 60 micron, resistance to checkering test  ISO2409, resistance to crash test to UNI8901

	Product Code
	Description

	…VPD
	Painting cycle over the zinc coating, suitable package, straight column per/sqm.

	…VPC
	Painting cycle over the zinc coating, suitable package, Curved column per/sqm.

	…VB1
	Painting cycle over the zinc coating, suitable package, single bracket, each 

	…VB2
	Painting cycle over the zinc coating, suitable package, double bracket, each 

	…VP1234
	Painting cycle over the zinc coating, suitable package, small bracket 1/2/3/4 ways, each

	…VTPP
	Painting cycle over the zinc coating, suitable package, crossbars for floodlights, each

	…VPRT
	Painting cycle over the zinc coating, suitable package, Doors for junction boxes, each
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