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SBRACCI CILINDRICI RICURVI A 1-2 VIE, TIPO C69.........M - C73........M
Sbracci cilindrici ricurvi, realizzati da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, marca palicampion, costruiti utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione UNI EN 10219/2, in acciaio di qualità S235JR UNI EN10219/1. Lo sagoma è ottenuta mediante curvatura a freddo su apposito stampo. Predisposti con bicchiere per inserimento su palo cima 60.
Gli sbracci doppi sono costituiti da 2 bracci singoli tagliati e accoppiati in officina mediante saldatura eseguita da saldatori qualificati dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834.

Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10219/2.

Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ( 98.5%. Rivestimento ottenuta conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori di zinco minimi di 55 microns e medi di 70 microns.

Eventuale verniciatura esterna, colore (a scelta dalla cartella colori: nero, antracite, marrone, ombra, granito, grafite, verde, reseda, acciaio, oltremare, polvere, alluminio, rubino, castagna, avorio, bianco) ed effetto raggrinzato, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui di zincatura; lisciatura delle superfici mediante leggera azione meccanica; pulizia delle superfici al fine di eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza; applicazione mediate spruzzatura elettrostatica della polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo destinate all’esterno, fino a raggiungere 60/80 micron di spessore; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200° per 40-50 minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessuto “cisellina” agugliato e calandrato a caldo 100% poliestere, (non si accetta fasciatura in pluriboll), per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le caratteristiche del rivestimento ottenuto saranno: spessore medio 60 micron, resistenza ai test di quadrettatura ISO2409, resistenza ai test d’urto UNI8901

	Codice prodotto
	Descrizione
	peso kg

	C691X1M
	sbraccio cilindrico curvato r.500 15° 1000x1000x60x3, con bicchiere per cima 60, zincato 
	8

	C691X15M
	sbraccio cilindrico curvato r.500 15° 1000x1500x60x3, con bicchiere per cima 60, zincato 
	9

	C6915X15M
	sbraccio cilindrico curvato r.1000 15° 1500x1500x60x3, con bicchiere per cima 60, zincato 
	11

	C6915X2M
	sbraccio cilindrico curvato r.1000 15° 1500x2000x60x3, con bicchiere per cima 60, zincato 
	13

	C692X15M
	sbraccio cilindrico curvato r.1000 15° 2000x1500x60x3, con bicchiere per cima 60, zincato 
	13

	C692X2M
	sbraccio cilindrico curvato r.1000 15° 2000x2000x60x3, con bicchiere per cima 60, zincato 
	15


Gli sbracci singoli possono essere predisposti con attacchi particolari

C69….Z ( con zanche per fissaggio a muro

C69….C ( con collari per fissaggio su palo esistente (precisare diametro palo)

C69….B ( con angoli di appoggio per fissaggio a palo con nastro “band-it”

	Codice prodotto
	Descrizione
	peso kg

	C731X1M
	sbraccio doppio cilindrico curvato r.500 15° 1000x1000x60x3, con bicchiere per cima 60, zincato 
	14

	C731X15M
	sbraccio doppio cilindrico curvato r.500 15° 1000x1500x60x3, con bicchiere per cima 60, zincato 
	17

	C7315X15M
	sbraccio doppio cilindrico curvato r.1000 15° 1500x1500x60x3, con bicchiere per cima 60, zincato 
	20

	C7315X2M
	sbraccio doppio cilindrico curvato r.1000 15° 1500x2000x60x3, con bicchiere per cima 60, zincato 
	24

	C732X15M
	sbraccio doppio cilindrico curvato r.1000 15° 2000x1500x60x3, con bicchiere per cima 60, zincato 
	22

	C732X2M
	sbraccio doppio cilindrico curvato r.1000 15° 2000x2000x60x3, con bicchiere per cima 60, zincato 
	26


CYLINDRICAL CURVED BRACKET SINGLE-DOBULE, TYPE C69.........M - C73........M

Cylindrical curved bracket, made by a company ISO9001 certified and having authorisation as processing centre according to DM 14/01/08, brand Palicampion, type C…., manufactured employing induction longitudinal welded tubes UNI EN 10219/2, steel grade S235JR UNI EN10219/1, Shape is obtained by cold forming on purpose made mould. Prepared with socket for connection on columns top d. 60.

Double brackets are composed of 2 single brackets cut and coupled by welding carried out from welders qualified by I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) and welding check according to EN ISO 3834.
Tolerances on dimensions UNI EN 40/2 - UNI EN 10219/2.

Protection against corrosion by means of hot dip galvanization obtained with the following cycle: degreasing; pickling, washing, fluxing, pre heating; hot dip galvanization in melted zinc bath at 440÷450°, with minimum percentage of zinc into the bath ( 98.5%.
Coating obtained according to UNI EN ISO 1461 with minimum thickness 55 microns et average 70 microns.

External painting, if any, with colour from our colour card, rough effect, obtained with thermosetting powders cycle including: cleaning from zinc coating burs; smoothing of the surfaces by means of a light mechanic device; cleaning of the surfaces in order to eliminate grease or dirty and create a good adherence base; application by means of electrostatic spray of polyester powder suitable for galvanized surfaces for outside installation, in order to reach  60/80 micron thickness; polymerization into oven at constant temperature of approx. 200° for 40-50 minutes, package for each column, by banding with tissue 100% polyester, (no pluriball), in order to avoid damages during the handling phase. The characteristics of the obtained coat will be: average thickness 60-micron, resistance to checkering test ISO2409, resistance to crash test to UNI8901
	Product Code
	Description
	Weight  kg

	C691X1M
	Cylindrical curved bracket r.500 15° 1000x1000x60x3, with socket for top column 60, galvanised
	8

	C691X15M
	Cylindrical curved bracket r.500 15° 1000x1500x60x3, with socket for top column 60, galvanised
	9

	C6915X15M
	Cylindrical curved bracket r.500 15° 1500x1500x60x3, with socket for top column 60, galvanised
	11

	C6915X2M
	Cylindrical curved bracket r.500 15° 1500x2000x60x3, with socket for top column 60, galvanised
	13

	C692X15M
	Cylindrical curved bracket r.500 15° 2000x1500x60x3, with socket for top column 60, galvanised
	13

	C692X2M
	Cylindrical curved bracket r.500 15° 2000x2000x60x3, with socket for top column 60, galvanised
	15


Single bracket may be provided with particular fixing devices

C69….Z ( wall fixing devices

C69….C ( collar for fixing on existing column (dimeter of the column to be specified)

C69….B ( with supporting angles for fixing on existing column with “band-it” strip
	Product Code
	Description
	Weight kg

	C731X1M
	Cylindrical curved double bracket r.500 15° 1000x1000x60x3, with socket for top column 60, galvanised 
	14

	C731X15M
	Cylindrical curved double bracket r.500 15° 1000x1500x60x3, with socket for top column 60, galvanised
	17

	C7315X15M
	Cylindrical curved double bracket r.1000 15° 1500x1500x60x3, with socket for top column 60, galvanised
	20

	C7315X2M
	Cylindrical curved double bracket r.1000 15° 1500x2000x60x3, with socket for top column 60, galvanised
	24

	C732X15M
	Cylindrical curved double bracket r.1000 15° 2000x1500x60x3, with socket for top column 60, galvanised
	22

	C732X2M
	Cylindrical curved double bracket r.1000 15° 2000x2000x60x3, with socket for top column 60, galvanised
	26


Documento di proprietà di Pali Campion srl. La riproduzione è ammessa solo purché se ne citi la fonte. I dati tecnici sono indicativi, in fase d'ordine saranno specificati i definitivi.

