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TRAVERSE CIRCOLARI PORTAPROIETTORI

Traverse porta proiettori costruite utilizzando profilati  per carpenteria e predisposte per il fissaggio a testa palo mediante innesto a bicchiere e fissaggio con viti. I profili utilizzati sono in acciaio di qualità Fe360B (S235JR).

La zincatura viene ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso. Lo spessore dello strato di zinco sarà conforme alle normative UNI EN 40, ISO1461.

Eventuale verniciatura estetica sopra la zincatura con ciclo “a polveri termoindurenti” comprensivo di: pulizia e lisciatura delle superfici zincate, applicazione della polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo, polimerizzazione in forno, rivestimento medio 60 micron conforme ISO2404 UNI8901, imballaggio adeguato per ogni singolo palo mediante tessuto non tessuto poliestere. Colorazioni raggrinzate a scelta dalla nostra cartella colori

	Codice 

prodotto
	Descrizione
	Peso Zn

kg
	Sv.

Vern.

ml
	
	

	STC700?4PR
	staffa traversa circolare D.7005 con bicchiere ? per pali con cima ?, attacchi per 4 proiettori su 360°
	23
	3.8
	
	

	STC1000?4PR
	staffa traversa circolare D.1000 con bicchiere ? per pali con cima ?, attacchi per 4 proiettori su 360°
	25
	5.3
	
	

	STC1200?6PR
	staffa traversa circolare D.1200 con bicchiere ? per pali con cima ?, attacchi per 6 proiettori su 360°
	29
	7.3
	
	

	STC1700?6PR
	staffa traversa circolare D.1700 con bicchiere ? per pali con cima ?, attacchi per 6 proiettori su 360°
	41
	8.9
	
	


Precisare dimetro cima palo dove sarà montata la staffa
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