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PALI PER ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO MODELLO “AOSTA”

Voce di capitolato

Palo speciale per illuminazione e arredo urbano realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, marca palicampion collezione “iPaliarredo” serie “Traffic” modello “AOSTA”, punto luce ~ 12 - 14 - 16 metri fuori terra, precisamente composto da :

( Palo troncopiramidale a sezione poligonale, in 2 tronchi ad incastro forzato per sovrapposizione, costruito mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S355JO EN 10025 e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico MAG omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834,  successivamente scordonata mediante asportazione del sovrametallo esterno in eccesso ai fini estetici. Forature per fissaggi corona e 2 anelli saldati per ancoraggio tiranti. Cima  palo predisposta per fissaggio sfera. Predisposto per l’ancoraggio al basamento mediante piastra di base saldata e tirafondi annegati nel blocco di fondazione, completo delle lavorazioni alla base per il collegamento elettrico a norma,  entrata cavi da fondo piastra, feritoia con portello a filo esterno ricavato dal taglio, attacchi interni per morsettiera e m.a.t.
( Corona circolare in profilato di acciaio calandrato predisposta per fissaggo a palo con viti. Saldature eseguite da saldatori qualificati dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834, successivamente scordonate mediante asportazione del sovrametallo esterno in eccesso ai fini estetici. 3+3 tiranti estetici d.8 a 120° da fissare sui raggi della corona e sugli anelli predisposti sul palo. Staffagli per corpi illuminanti adattati in funzione dell apparecchio scelto.
( Sfera D.120 / 160 in acciaio stampato, da avvitare in cima.

( Morsettiera M5 270x68x44, classe II doppio isolamento, CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1, contenitore IP54, 4 poli a 3 vie, dorsale in/out 4x2.5-16 mmq, derivazione 4x1,5-4 mmq, 1 portafus. sezionabile 8,5x31,5 max 10A su guida DIN. 

Protezione contro la corrosione delle parti in acciaio mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ( 98.5%. Rivestimento ottenuta conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori di zinco minimi di 55 microns e medi di 70 microns.

Verniciatura estetica esterna, colore (a scelta dalla cartella colori: nero, antracite, marrone, ombra, granito, grafite, verde, reseda, acciaio, oltremare, polvere, alluminio, rubino, castagna, avorio, bianco) ad effetto raggrinzato, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui di zincatura; lisciatura delle superfici mediante leggera azione meccanica; pulizia delle superfici al fine di eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza; applicazione mediate spruzzatura elettrostatica della polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo destinate all’esterno, fino a raggiungere 60/80 micron di spessore; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200° per 40-50 minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessuto “cisellina” agugliato e calandrato a caldo 100% poliestere, (non si accetta fasciatura in pluriboll), per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le caratteristiche del rivestimento ottenuto saranno: spessore medio 60 micron, resistenza ai test di quadrettatura ISO2409, resistenza ai test d’urto UNI8901

I pali saranno dotati di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrà riportare: norma di riferimento EN40-5, identificazione del costruttore, numero certificato di autorizzazione alla mercatura CE CPD P029, anno di marcatura, codice prodotto e commessa di riferimento.

LIGHTING AND DECORATIVE COLUMNS MODEL “AOSTA”

Tender Specification

Special lighting and decorative column, made by a company ISO9001 certified and having authorisation as processing centre according to DM 14/01/08, brand “iPaliarredo” collection”,” series “Traffic” model “AOSTA”, height up to the lighting source ~ 12 - 14 - 16 meters above ground, namely composed of:
( Column with polygonal cross section, in 2 overlapped sections, obtained by cold bending of steel plate grade S355JO EN 10025 and subsequent external longitudinal welding carried out with automatic process (submerged arc) approved by  R.I.N.A. and  I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) and welding check according to EN ISO 38344,  Subsequently smoothed by removing the external extra seam for aesthetic reasons. Drilling for crown fixing and 2 welded rings for tie rod fixing. Top of the column prepared of sphere fixing. Prepared to be fixed to the basement by means of base plate and anchor bolts sunk into the foundation block, completed of the work at base for the electric wiring according to the standard, cable entry slot with rounded and smoothed edges, earthing connection, opening with flush door made with plasma cutting, internal connections for junction box and earthing device.

( Circular crown made in calendered steel profile prepared to be fixed to the column with screws. Weldings carried out by welders qualified by I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) and welding check according to EN ISO 3834, Subsequently smoothed by removing the external extra seam for aesthetic reason. 3+3 aesthetic rod irons d.8 at 120° to be fixed on the crown ribs and rings provided on the column. Brackets for lighting fitting according to the luminaire to be installed.

( Sphere D.120 / 160 pressed steel to be screwed on top.

( Junction box 235x70x45, class II double insulated, CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1, box IP54, 4 poles 3 ways, rear in/out 4x2.5-16 sqmm, looping 4x1,5-4 sqmm, 1 sectionable fuse holder 8,5x31,5 max 10A on DIN rail.  

Protection against corrosion by means of hot dip galvanisation obtained with the following cycle: degreasing; pickling, washing, fluxing, pre heating; hot dip galvanization in melted zinc bath at 440÷450°, with minimum percentage of zinc into the bath ( 98.5%.

Coating obtained according to UNI EN ISO 1461 with minimum thickness 55 microns et average 70 microns.

External painting, if any, with colour from our colour card; black, anthracite, brown, shadow, granite graphite, green, reseda, steel oversee,  powder, aluminum,  ruby, chestnut, ivory, white) rough effect, obtained with thermosetting powders cycle including: cleaning from zinc coating burs; smoothing of the surfaces by means of a light mechanic device; cleaning of the surfaces in order to eliminate grease or dirty and create a good adherence base; application by means of electrostatic spray of polyester powder suitable for galvanized surfaces for outside installation, in order to reach  60/80 micron thickness; polymerization into oven at constant temperature of approx. 200° for 40-50 minutes, package for each column, by banding with tissue 100% polyester, (no pluriball), in order to avoid damages during the handling phase. The characteristics of the obtained coat will be: average thickness 60-micron, resistance to checkering test ISO2409, resistance to crash test to UNI8901
The columns will be CE marked according to the standard in force (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). The label on each column must quote: standard reference EN40-5, manufacturer’s identification, certificate number of the authorization to the mark CE CPD P029, year of marking, product code, and order number reference.
Documento di proprietà di Pali Campion srl. La riproduzione è ammessa solo purché se ne citi la fonte. I dati tecnici sono indicativi, in fase d'ordine saranno specificati i definitivi.

