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PALI PER ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO MODELLO “SOMBRERO”

Voce di capitolato

Palo speciale per illuminazione e arredo urbano realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, marca palicampion collezione “iPaliarredo” serie “Street” modello “SOMBRERO”,  punto luce ~ 6, 8, 10 metri fuori terra, sporgenza 1,0 - 1,5 metri, precisamente composto da :

( Palo troncoconico sezione circolare conicità 14 mm/m curvato R.10000,  ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR EN 10025 e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico (arco sommerso) omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834. Sovraspessore esterno della saldatura asportato mediante azione meccanica per migliorare l’estetica del palo.  Imbocco cima palo per inserimento braccio. Predisposto per l’ancoraggio al basamento mediante piastra di base saldata e tirafondi annegati nel blocco di fondazione, completo delle lavorazioni alla base per il collegamento elettrico a norma, asola entrata cavi con bordi arrotondati e smussati, attacco m.a.t., asola 186x46 per sistema PFM portello filo palo e morsettiera 

( Braccio sporgenza 1,0 – 1,5 metri, elemento verticale troncoconico cima d.70-60, elemento orizzontale tubolare d.60 calandrato, costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione UNI EN 10219/2, in acciaio di qualità S235JR UNI EN10219/1. Saldature eseguite da saldatori qualificati dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834,  successivamente scordonate mediante asportazione del sovrametallo esterno in eccesso ai fini estetici. Coda e puntale saldati L.500 in tubo d.60 conificato a d.20 chiuso all’estremità con tappo. Attacco corpo illuminante adattato in funzione dell apparecchio scelto.

( Campana copribase, in alluminio, 2 mezzi da accoppiare con apposite viti a scomparsa.

( Sistema PFM , portello "filo palo" logo Campion, per asola 186x46 su palo d.139-192, con morsettiera classe II doppio isolamento, 4 poli a 3 vie, dorsale in/out 4x1.5-16 mmq, derivazione 4x1,4-4 mmq, 1 portafus. sezionabile 8,5x31,5 max 10A

Protezione contro la corrosione delle parti in acciaio mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ( 98.5%. Rivestimento ottenuta conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori di zinco minimi di 55 microns e medi di 70 microns.

Verniciatura estetica esterna, colore (a scelta dalla cartella colori: nero, antracite, marrone, ombra, granito, grafite, verde, reseda, acciaio, oltremare, polvere, alluminio, rubino, castagna, avorio, bianco) ad effetto raggrinzato, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui di zincatura; lisciatura delle superfici mediante leggera azione meccanica; pulizia delle superfici al fine di eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza; applicazione mediate spruzzatura elettrostatica della polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo destinate all’esterno, fino a raggiungere 60/80 micron di spessore; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200° per 40-50 minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessuto “cisellina” agugliato e calandrato a caldo 100% poliestere, (non si accetta fasciatura in pluriboll), per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le caratteristiche del rivestimento ottenuto saranno: spessore medio 60 micron, resistenza ai test di quadrettatura ISO2409, resistenza ai test d’urto UNI8901

I pali saranno dotati di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrà riportare: norma di riferimento EN40-5, identificazione del costruttore, numero certificato di autorizzazione alla mercatura CE CPD P029, anno di marcatura, codice prodotto e commessa di riferimento.

LIGHTING AND DECORATIVE COLUMNS MODEL “SOMBRERO”

Tender Specification

Special lighting and decorative column, made by a company ISO9001 certified and having authorisation as processing centre according to DM 14/01/08, brand “iPaliarredo” collection, series “Street” model“SOMBRERO”,  height up to the lighting source  ~ 6, 8, 10 meters above ground, outreach 1,0 - 1,5 meters, namely composed of :

( Conical column taper ratio 14 mm/m, obtained by cold bending of steel plate grade S235JR EN 10025 and subsequent external longitudinal welding carried out with automatic process (submerged arc) approved by R.I.N.A. and I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) and welding check according to EN ISO 3834. The welding seam is smoothed by mechanic action to improve the aesthetic of the column.  Spigot for bracket connection. Provided for the anchorage to the foundation block by means for welded base plate and anchor bolts sunk into the foundation plinth, completed with works at base for the electric wiring according to the standard, cable entry slot with rounded edge, earth connection, slot  186x46 for  PFM system composed of flush door and junction box. 

( Single bracket outreach 1,0 – 1,5 meters, conical vertical element top d.70-60, tubular horizontal element d.60 calendered, Manufactured employing longitudinal induction welded tubes UNI EN 10219/2, steel grade S235JR UNI EN10219/1. Welding are carried out by welders qualified by I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) and welding check according to EN ISO 3834, subsequently smoothed removing the exceeding external metal for aesthetic reasons. Welded tip and tail L.500 made of tube d.60 conical shaped up to d.20 closed at the end with cap. Lighting fitting connection suitable to the luminaire to be installed.

( Aluminium base cover bell, in 2 halves, to be covered with purposed made not visible screws.

( PFM system, flush door Campion logo, for slot 186x46 on column d.139-192, with junction box class II double insulated, 4 poles 3 ways, rear in/out 4x1.5-16 sqmm, looping 4x1,4-4 sqmm, 1 sectional fuse holder 8,5x31,5 max 10A

Protection against corrosion of the steel elements, by means of hot dip galvanization obtained with the following cycle: degreasing; pickling, washing, fluxing, pre heating; hot dip galvanization in melted zinc bath at 440÷450°, with minimum percentage of zinc into the bath ( 98.5%.

Coating obtained according to UNI EN ISO 1461 with minimum thickness 55 microns et average 70 microns.

External painting, if any, with colour from our colour card, rough effect, obtained with thermosetting powders cycle including: cleaning from zinc coating burs; smoothing of the surfaces by means of a light mechanic device; cleaning of the surfaces in order to eliminate grease or dirty and create a good adherence base; application by means of electrostatic spray of polyester powder suitable for galvanized surfaces for outside installation, in order to reach  60/80 micron thickness; polymerization into oven at constant temperature of approx. 200° for 40-50 minutes, package for each column, by banding with tissue 100% polyester, (no pluriball), in order to avoid damages during the handling phase. The characteristics of the obtained coat will be: average thickness 60 micron, resistance to checkering test  ISO2409, resistance to crash test to UNI8901

The columns will be CE marked according to the standard in force  (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). The label on each column must quote: standard reference EN40-5, manufacturer’s identification, certificate number of the authorization to the mark CE CPD P029, year of marking, product code, and order number reference.

Documento di proprietà di Pali Campion srl. La riproduzione è ammessa solo purché se ne citi la fonte. I dati tecnici sono indicativi, in fase d'ordine saranno specificati i definitivi.

