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PALI PER ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO MODELLO “TRENTO”

Voce di capitolato

Palo speciale per illuminazione e arredo urbano , realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, marca palicampion, collezione “iPaliarredo”, serie “Urban”, modello “TRENTO”, altezza punto luce ~ 4/5/6 metri, e precisamente composto da :
( Tronco di base cilindrico d.127 + tronco superiore d.76 in tubo spessore 4,saldato longitudinalmente ad induzione UNI EN 10219/2, acciaio di qualità S235JR UNI EN10219/1. Disco di raccordo d.180x20 con bordi arrotondati, I 2 tronchi sono uniti tra loro con saldatura circonferenziale in corrispondenza del disco di raccordo. Saldature eseguite da saldatori qualificati dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834.
Predisposto per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di fondazione per 500 mm, completi delle lavorazioni alla base per il collegamento elettrico a norma, asola entrata cavi con bordi arrotondati e smussati, feritoia con portello a filo esterno ricavato dal taglio, attacchi interni per morsettiera e m.a.t.. Cima palo con 3+3 fori filettati per fissaggio braccio con grani a scomparsa
( Braccio a 1/2 vie, sporgenza 700 o 900, d.60 curvato a manico ombrello,. Sfera d.160 in acciaio stampato saldata coprigiunzione palo-braccio, sfra d.120 in acciaio stampato saldata coprigiunzione braccio-apparecchio Costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione UNI EN 10219/2, in acciaio di qualità S235JR UNI EN10219/1. Saldature eseguite da saldatori qualificati dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834, successivamente scordonate mediante asportazione del sovrametallo esterno in eccesso ai fini estetici.
( Campana copribase in alluminio, 2 mezzi da accoppiare con apposite viti a scomparsa.

( Morsettiera M5 270x68x44, classe II doppio isolamento, CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1, contenitore IP54, 4 poli a 3 vie, dorsale in/out 4x2.5-16 mmq, derivazione 4x1,5-4 mmq, 1 portafus. sezionabile 8,5x31,5 max 10A su guida DIN

Protezione contro la corrosione delle parti in acciaio mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ( 98.5%. Rivestimento ottenuta conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori di zinco minimi di 55 microns e medi di 70 microns.

Verniciatura estetica esterna, colore (a scelta dalla cartella colori: nero, antracite, marrone, ombra, granito, grafite, verde, reseda, acciaio, oltremare, polvere, alluminio, rubino, castagna, avorio, bianco) ad effetto raggrinzato, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui di zincatura; lisciatura delle superfici mediante leggera azione meccanica; pulizia delle superfici al fine di eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza; applicazione mediate spruzzatura elettrostatica della polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo destinate all’esterno, fino a raggiungere 60/80 micron di spessore; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200° per 40-50 minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessuto agugliato e calandrato a caldo 100% poliestere, (non si accetta fasciatura in pluriboll), per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le caratteristiche del rivestimento ottenuto saranno: spessore medio 60 micron, resistenza ai test di quadrettatura ISO2409, resistenza ai test d’urto UNI8901

I pali saranno dotati di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su ogni singolo palo, dovrà riportare: norma di riferimento EN40-5, identificazione del costruttore, numero certificato di autorizzazione alla mercatura CE CPD P029, anno di marcatura, codice prodotto e commessa di riferimento.

LIGHTING AND DECORATIVE COLUMNS MODEL “TRENTO”

Tender Specification

Special lighting and decorative column, made by a company ISO9001 certified and having authorisation as processing centre according to DM 14/01/08, brand “iPaliarredo” collection”, series “Urban”, model “TRENTO”, height up to the lighting source ~ 4/5/6 meters, namely composed of:

( Cylindrical base section d.127 + upper section d.76 made of tube thickness 4, rom induction longitudinal welded tube UNI EN 10219/2, steel grade S235JR UNI EN10219/1, steel grade S235JR UNI EN10219/1. Connecting plate d.180x20 with rounded edges, The 2 sections are joined by welding all around the connecting plate. Welding are carried out by welders qualified by I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) and welding check according to EN ISO 3834.

Prepared to be fixed to the basement by planting into the foundation block for a depth of 500 mm completed of the work at base for the electric wiring according to the standard, cable entry slot with rounded and smoothed edges, earthing connection, opening with flush door made with plasma cutting, internal connections for junction box and earthing device.. Top column with 3+3 threaded holes for bracket fixing with not visible screws

( Single or double bracket, outreach 700 or 900, d.60 bent with umbrella handle shape, Sphere d.160 in pressed steel welded column racket junction cover, sphere d.120 in pressed steel welded bracket lighting fitting cover connection. Made using induction longitudinal welded tube UNI EN 10219/2, steel grade S235JR UNI EN10219/1. Welding are made by welders qualified by I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) and welding check according to EN ISO 3834. Subsequently smoothed by removing the external extra seam for aesthetic reason.

( Aluminium Cover base bell, 2 halves to be coupled by purpose made screw not visible.

( Junction box 235x70x45, class II double insulated, CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1, box IP54, 4 poles 3 ways, rear in/out 4x2.5-16 sqmm, looping 4x1,5-4 sqmm, 1 sectionable fuse holder 8,5x31,5 max 10A on DIN rail

Protection against corrosion by means of hot dip galvanisation obtained with the following cycle: degreasing; pickling, washing, fluxing, pre heating; hot dip galvanization in melted zinc bath at 440÷450°, with minimum percentage of zinc into the bath ( 98.5%.

Coating obtained according to UNI EN ISO 1461 with minimum thickness 55 microns et average 70 microns.

External painting, if any, with colour from our colour card; black, anthracite, brown, shadow, granite graphite, green, reseda, steel oversee,  powder, aluminum,  ruby, chestnut, ivory, white) rough effect, obtained with thermosetting powders cycle including: cleaning from zinc coating burs; smoothing of the surfaces by means of a light mechanic device; cleaning of the surfaces in order to eliminate grease or dirty and create a good adherence base; application by means of electrostatic spray of polyester powder suitable for galvanized surfaces for outside installation, in order to reach  60/80 micron thickness; polymerization into oven at constant temperature of approx. 200° for 40-50 minutes, package for each column, by banding with tissue 100% polyester, (no pluriball), in order to avoid damages during the handling phase. The characteristics of the obtained coat will be: average thickness 60 micron, resistance to checkering test  ISO2409, resistance to crash test to UNI8901
The columns will be CE marked according to the standard in force (DPR246/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). The label on each column must quote: standard reference EN40-5, manufacturer’s identification, certificate number of the authorization to the mark CE CPD P029, year of marking, product code, and order number reference.

Documento di proprietà di Pali Campion srl. La riproduzione è ammessa solo purché se ne citi la fonte. I dati tecnici sono indicativi, in fase d'ordine saranno specificati i definitivi.

