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PALI PER ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO MODELLO “ZURIGO”

Voce di capitolato

Palo speciale per illuminazione e arredo urbano realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, marca palicampion,collezione “iPaliarredo” serie “Sport” modello “ZURIGO”, punto luce ~ 15 - 20 - 25 metri fuori terra, precisamente composto da :

( Palo troncopiramidale a sezione poligonale, inclinato sull asse verticale, in 2 tronchi ad incastro forzato per sovrapposizione, costruito mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S355JO EN 10025 e successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico MAG omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo qualità saldature secondo EN ISO 3834, successivamente scordonata mediante asportazione del sovrametallo esterno in eccesso ai fini estetici. Staffaggi per proiettori disposti sull asse longitudinale del palo, con attacco adattato in funzione dell apparecchio scelto. Predisposto per l’ancoraggio al basamento mediante piastra di base saldata e tirafondi annegati nel blocco di fondazione, completo delle lavorazioni alla base per il collegamento elettrico a norma, entrata cavi diretto da fondo piastra, attacco m.a.t., feritoia rinforzata e  portello di ispezione interna 
Protezione contro la corrosione delle parti in acciaio mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di zincatura ( 98.5%. Rivestimento ottenuta conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con spessori di zinco minimi di 55 microns e medi di 70 microns.

Verniciatura estetica esterna, colore (a scelta dalla cartella colori: nero, antracite, marrone, ombra, granito, grafite, verde, reseda, acciaio, oltremare, polvere, alluminio, rubino, castagna, avorio, bianco) ad effetto raggrinzato, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui di zincatura; lisciatura delle superfici mediante leggera azione meccanica; pulizia delle superfici al fine di eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza; applicazione mediate spruzzatura elettrostatica della polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo destinate all’esterno, fino a raggiungere 60/80 micron di spessore; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200° per 40-50 minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessuto “cisellina” agugliato e calandrato a caldo 100% poliestere, (non si accetta fasciatura in pluriboll), per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le caratteristiche del rivestimento ottenuto saranno: spessore medio 60 micron, resistenza ai test di quadrettatura ISO2409, resistenza ai test d’urto UNI8901

Il dimensionamento della struttura e la verifica delle sezioni resistenti saranno eseguiti in conformità alla normativa vigente e certificati da relazione di calcolo firmata da ingegnere iscritto all albo

LIGHTING AND DECORATIVE COLUMNS MODEL “ZURIGO”

Tender Specification

Special mast for decorative lighting made by a company ISO9001 certified and having authorisation as processing centre according to DM 14/01/08, brand “iPaliarredo” collection, series “Sport” model “ZURIGO”, height up to the lighting source ~ 15 - 20 - 25 meters above ground, namely composed of :

( Mast pyramd shaped with polygonal cross section, tilted on the vertical axis in 2 elements joined by forced overlapping, MAG approved by R.I.N.A. and I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) and welding checking according to EN ISO 3834, subsequently smoothed by reducing the exceeding external metal for aesthetics reasons Brackets for floodlights support arranged on the longitudinal axis  of the mast, with lighting fitting connection suitable to the luminaire to be installed. Provided for the anchorage to the basement by means of base plate and anchor bolts sunk into the foundation block, completed with works at base for the electric wiring according to the standard, slot for cable entry directly from the bottom plate, earth connection, reinforced opening and inspection door 

Protection against corrosion by means of hot dip galvanization obtained with the following cycle: degreasing; pickling, washing, fluxing, pre heating; hot dip galvanization in melted zinc bath at 440÷450°, with minimum percentage of zinc into the bath ( 98.5%.

Coating obtained according to UNI EN ISO 1461 with minimum thickness 55 microns et average 70 microns.

External painting, if any, with colour from our colour card, rough effect, obtained with thermosetting powders cycle including: cleaning from zinc coating burs; smoothing of the surfaces by means of a light mechanic device; cleaning of the surfaces in order to eliminate grease or dirty and create a good adherence base; application by means of electrostatic spray of polyester powder suitable for galvanized surfaces for outside installation, in order to reach  60/80 micron thickness; polymerization into oven at constant temperature of approx. 200° for 40-50 minutes, package for each column, by banding with tissue 100% polyester, (no pluriball), in order to avoid damages during the handling phase. The characteristics of the obtained coat will be: average thickness 60 micron, resistance to checkering test  ISO2409, resistance to crash test to UNI8901
The design of the structure and the verification of the resisting sections will be carried out according to the standard in force and verification report signed by a registered engineer

Documento di proprietà di Pali Campion srl. La riproduzione è ammessa solo purché se ne citi la fonte. I dati tecnici sono indicativi, in fase d'ordine saranno specificati i definitivi.

